信诺®辐射固化反应型有机硅流平剂

产品编号 组 成

信诺®WE-D7500 含丙烯酸官能团的反应型有机硅

物化指标

名 称	外 观	溶 剂	活性物含量

（%）	闪点

（℃）
信诺® WE-D7500	微绿至墨绿色透明液体	——	100	>100

应用领域

光固化涂料 光固化油墨

建议用量

名 称	%添加量(总配方)
信诺®WE-D7500	0.1-1.0

加入方法

用涂料油墨体系的溶剂预稀释后加入易混合，可后添加。

应用建议

名称	流动性	滑爽性	耐污性	基材润湿	消泡效果
信诺®WE-D7500	1	4	3	4	4
0=无效 5=非常优秀

应用特性和优点

名 称	特性和优点
信诺®WE-D7500	辐射固化反应型有机硅助剂，改善抗机械性能及降低摩擦力，优异的消泡效果。特别适用于色漆配方。

包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277